|  |
| --- |
| Tehniskais raksturojums |
| **Materiāls**  | **HDPE**  |
| Svars  | ~500 g/m2  |
| Izturība uz spiede  | ~200 kH/m2  |
| Izciļņa augstums  | 8 mm  |
| Izciļņu daudzums  | 1840 gb/m2  |
| Darba temperatūras diapazons  | –30°C — +80°C  |
| Krāsa  | melna, brūna  |
| Ķīmiskās īpašības  | Ķīmiskās īpašības  |
| Bioloģiskās īpašības  | Atļauts kontakts ar dzeramo ūdeni, izturīgs pret baktērijām, pelējumu. Izturīgs pret sakņu cauraugšanu.  |
| Ruļļa garums  | 20 m  |
| Ruļļa platums  | 1,0 - 2,0 m  |