Veids : kušķains nepildītais, sintētiskais zāles paklājs
Dzijas materiāls : PE monošķiedru taisnais un PP monošķiedru liektais
Dzijas veids : 5.400/6 dTex + 3.100/8 dTex
Dzijas kvalitāte : videi draudzīga, izturīga pret UV, izturība pret UV atbilst DIN 53387 standartiem
: bez svina un kadmija
Krāsas noturība : ksenona tests: zilā skala > 7, pelēkā skala > 4
Primārais oderējums : PP Thiobac ® ar aitas vilnu, melns, izturīga pret UV
: svars 155 gr/m²
Sekundārais oderējums : melnā lateksa komponente ar stirola-butadiēna (SBR) pamatni un drenāžas caurumiem
: svars 850 gr/m²

Kušķa izmērs : 3/8’’
Kaudzes augstums : 40 mm (+/-10 )
Šuves pēc 10cm : 20 (+/-10 )
Šuves m² : 21.000 (+/-10 )
Paklāja uzkārsuma svars : 1.600 gr/m² (+/-10 )
Kopējais svars : 2.605 gr/m² (+/-10 )

Ruļļa platums : 400cm + 200cm (+/- 2cm)
Ruļļa garums : 25.20 m¹ (+/- 20cm)
: ruļļa garums var atšķirties

Ūdens caurlaidība : 60 litri/min/m²
Ugunsaizsardzības klasifikācija : Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: pildīts ar smiltīm ca. 5mm)
: Efl-S1 (EN ISO 11925-2; nav pildīts)
Informācija par partiju : Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka rullim pirmie četri cipari ir vienādi
Saraušanās : var sarauties pie augstas temperatūras. Paklājs ir jāatritina ilgāku laiku pirms griešanas
Aizpildīšanas ieteikumi : bez aizpildījuma (pēc izvēles 5kg/m²)