Veids : kušķains nepildītais, sintētiskais zāles paklājs  
Dzijas materiāls : PE monošķiedru taisnais un PP monošķiedru liektais  
Dzijas veids : 5.400/6 dTex + 3.100/8 dTex  
Dzijas kvalitāte : videi draudzīga, izturīga pret UV, izturība pret UV atbilst DIN 53387 standartiem  
: bez svina un kadmija  
Krāsas noturība : ksenona tests: zilā skala > 7, pelēkā skala > 4  
Primārais oderējums : PP Thiobac ® ar aitas vilnu, melns, izturīga pret UV  
: svars 155 gr/m²  
Sekundārais oderējums : melnā lateksa komponente ar stirola-butadiēna (SBR) pamatni un drenāžas caurumiem  
: svars 850 gr/m²

Kušķa izmērs : 3/8’’  
Kaudzes augstums : 40 mm (+/-10 )  
Šuves pēc 10cm : 20 (+/-10 )  
Šuves m² : 21.000 (+/-10 )  
Paklāja uzkārsuma svars : 1.600 gr/m² (+/-10 )  
Kopējais svars : 2.605 gr/m² (+/-10 )

Ruļļa platums : 400cm + 200cm (+/- 2cm)  
Ruļļa garums : 25.20 m¹ (+/- 20cm)  
: ruļļa garums var atšķirties

Ūdens caurlaidība : 60 litri/min/m²  
Ugunsaizsardzības klasifikācija : Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: pildīts ar smiltīm ca. 5mm)  
: Efl-S1 (EN ISO 11925-2; nav pildīts)  
Informācija par partiju : Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka rullim pirmie četri cipari ir vienādi  
Saraušanās : var sarauties pie augstas temperatūras. Paklājs ir jāatritina ilgāku laiku pirms griešanas  
Aizpildīšanas ieteikumi : bez aizpildījuma (pēc izvēles 5kg/m²)